# GlacialTech представляет модули охлаждения Igloo FR210 и Igloo FR210HP

## Новые модули изготовлены по методу холодной ковки

Тайбэй, Тайвань, 14 августа 2014 года - производственная компания GlacialTech Inc. представляет модули охлаждения Igloo FR210 и Igloo FR210HP, изготовленные по методу холодной ковки.

### Igloo FR210 / Igloo FR210HP

Модули Igloo FR210 и Igloo FR210HP подходят для нагрузок до 80 Вт. Igloo FR210HP в отличие от Igloo FR210 оптимизирован для систем CoB и точечного освещения. Радиаторы модулей доступны в серебряном и черном исполнении.

Такие пассивные теплорассеивающие решения GlacialTech предназначены для устройств с диапазоном мощности от 30 до 100 Вт, который и является наиболее приемлемым.

### Холодная ковка

Радиаторы, созданные методом холодной ковки, лучше рассеивают тепло, чем литые металлические или прессованные алюминиевые. В Igloo FR210 и Igloo FR210HP применен алюминиевый сплав AL1050, теплопроводность которого может в 2,36 раза превышать теплопроводность литых решений: от 96,2 Вт/мК до 227 Вт/мк.

### Решения для охлаждения GlacialTech

Решения для охлаждения от GlacialTech обеспечивают эффективную производительность при меньшем весе и объеме изделия. Цена, вес и объем – вот три составляющих философии GlacialTech при создании решений в области LED-технологий.

### Преимущества холодной штамповки:

- Лучшее рассеивание тепла, чем у литых и прессованных решений

- Готовое изделие (сборка не требуется)

- Гладкая поверхность

- Экологичный процесс производства

### Храктеристики:

| Тип | Igloo FR210 | Igloo FR210HP |
| --- | --- | --- |
| Размеры (мм) | Ф 210x37 | Ф 210x37 |
| Вес (г) | 1250 | 1230 |
| Материал | AL1050 | AL1050+2 теплотрубки |
| Цвет | Серебрянный, черный |
| Обработка поверхности | Анодирование |
| Изготовление | Холодная ковка |
| Тепловое сопротивление (°C / Вт) источник тепла DIM: 37 x 37 мм | 0.8187 | 0.7933 |
| Площадь поверхности (кв. мм) | 430308 |

### Узнайте больше о решениях в области LED на сайте GlacialLight:

http://www.glaciallight.com/products/skd-thermal-components.htm

Отправьте запрос на адрес ThermoDesign@GlacialTech.com

### О компании GlacialTech

Компания GlacialTech Inc. является диверсифицированным поставщиком тепловых, силовых, оптических и системных решений, с многолетним опытом разработки и производства технологических изделий для таких компаний, как Acer, AdvanTech, Fujitsu Siemens Computers GmbH, Panasonic и Siemens AG. Продукция GlacialTech создается при соблюдении оптимального баланса цены и качества. Узнайте больше о технологиях GlacialTech на сайте www.GlacialTech.com.